ESTADO DE SANTA CATARINA	PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            	N.º :  010/2013 - PP

CNPJ:	75.326.066/0001-75	Telefone:  049 - 3221-8000	Processo Administrativo:	011/2014

Av. Vidal Ramos Júnior, 228	Data do Processo Adm.:	  13/01/2014

C.E.P.:	88540-000	-	Otacílio Costa - SC	Processo de Licitação:	011/2014

Data do Processo:	  13/01/2014

Folha:  1/1

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO	ANEXO  II

- Sacas de recompositor de pista (asfalto rápido) com as seguintes especificações;

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇOS MAX/UNIT | PREÇO MÁXIMO/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sacas de 25 Kg de recompositor de pista, asfalto rápido, usinado à quente, preparado com agregados petrios, CAP 50/70, modificado com aditivo, processo e mistura ao emulcionado, para aplicação à frio em manutenção de pavimentos, (tapa-buracos), que possam ser estocados no mínimo até 12 (doze) meses. Que possam ser aplicados em buracos com água, em períodos de chuva e umidade, sem perda de coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. A proposta deverá vir acompanhada de laudo contendo relatório de ensaio da massa, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com as normas NBR ISO/IEC, contendo: - Granulometria não inferior à 97% (noventa e sete por cento) em peneira 3/8 (três oitavos); - Teor de Betume: entre 5,6% (cinco ponto seis por cento) à 6%(seis por cento); - Densidade Aparente da Massa: entre 1,90 e 2,30 G/M3 - Determinação de adesividade a ligante betuminoso: Resultado no mínimo satisfatório | 500 sacas de 25 (vinte e cinco) Kg cada. | R$ 24,00 (vinte e quatro reais) | R$ 12.000,00 (doze mil reais) |

(Valores expressos em Reais R$)  PREÇO MÁXIMO/TOTAL GERAL: R$ 12.000,00